韩国太阳油墨股份有限公司

〈 紫外线固化字符油墨〉

UVR-110W N85

中国代理商

上海联和实业有限公司

地 址: 上海市仙霞路322号1806室

电    话:（021）62954088、62954688  传真:(021)62957599

东莞联禾贸易有限公司

地    址:  东莞市长安镇荣文路12号3楼

电    话:（0769）85419840、85419841  传真：(0769)85301069

# UVR-110W N85

- 特征

UVR-110W N85 具有以下优良特征：

- 密着性极佳

- 印刷性极佳

- 规格

| 主 剂 | UVR-110W N85 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颜 色 | 白色 |  |  |
| 粘 度 | 130ps ± 15% 25℃，65%RH |  |  |
| T.I值 | 2.3-2.9 |  |  |
| 比 重 | 1.45-1.65 |  |  |
| 颜 料 | 9.0% | 重量比率 |  |
| 固化性能 | 良好 |  |  |
| 铅笔硬度 | 4H | 铅笔方法 |  |
| 密 着 性 | 100/100 | 胶带剥离方法 |  |
| UL文件号 | ### E96262 |  |  |
| 阻 燃 性 | 94V-0 |  |  |
| 保存期限 | 制造后6个月 | 25℃以下暗处 |  |

*25℃以下暗处保存

- 制程

## 表面前处理

化学处理或结合机械研磨的方法。如果板面残留任何具活性的物质会导致固化后油墨密着性降低。

B） 工作环境条件

空调环境、避免直接光照、黄光灯下操作。

## 粘度调整

根据需要，粘度调整到140-160ps属正常范围。一般来说，不需要稀释。（UVR型稀释剂可以在必要时使用）UVR型稀释剂的添加总量不能超过3%（重量比）。有机溶济不能用来做稀释用。

# UVR-110W N85

## 网印

- 丝网材料

可以使用200-300目的尼龙网、不锈钢网。

- 乳剂涂布

乳剂厚度在0.005-0.012mm。

- 刮胶

胺基甲酸乙脂刮胶，硬度70-80度。

#### 网板清洗

清洗使用以下溶剂：

乙基醚醋酸、乙二醇丁醚、甲基醇乙醚，

任何芳香族或卤素类溶剂都是不适用的。

## 固化

| 灯管类型 | 能量 | 灯管数目 | 传送速度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压水银灯 | 80W/cm | 3 | 3-5米/分钟 |
| 金属卤素灯 | 80W/cm | 3 | 5米/分钟 |
|  | 120W/cm | 3 | 6米/分钟 |

- 保存期限

自制造日期起6个月内。

- 存贮条件

在低于25℃暗处保存。