韩国太阳油墨股份有限公司

〈 紫外线固化防焊油墨〉

UVR-150G MP20DG

中国代理商

上海联和实业有限公司

地 址: 上海市仙霞路322号1806室

电    话:（021）62954088、62954688  传真:(021)62957599

东莞市联禾贸易有限公司

地    址:  东莞市长安镇荣文路12号3楼

电    话:（0769）85419840、85419841  传真:(0769)85301069

# UVR-150G MP20DG

- 特征

UVR-150G MP20DG 具有以下优良特征：

- 附着性、密着性极佳

- 优良之印刷性

- 较为平滑的表面状态易于检测

- 短时间内U.V硬化，非常适合大批量生产

- 规格

| 主 剂 | UVR-150G MP20DG |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颜 色 | 绿色 |  |  |
| 粘 度 | 70ps ± 15% 25℃，65%RH 80ps ± 15% 25℃，65%RH 100ps ± 15% 25℃，65%RH 110ps ± 15% 25℃，65%RH 120ps ± 15% 25℃，65%RH 140ps ± 15% 25℃，65%RH 150ps ± 15% 25℃，65%RH |  |  |
| 比 重 | 1.30-1.80 |  |  |
| 颜 料 | 0.85% | 混合比率 |  |
| 固化性能 | 良好 |  |  |
| 铅笔硬度 | 5H | 铅笔方法 |  |
| 密 着 性 | 100/100 | 胶带剥离方法 |  |
| 焊锡耐热性 | 3次 | 浸锡260℃×10秒 |  |
| 耐 酸 性 | 无影响 | H2SO4 |  |
| 耐 碱 性 | 无影响 | NaOH |  |
| 绝缘电阻 | 1×1012Ω | 初期值 |  |
|  | 1×1011Ω | 处理后(除湿),96个小时 |  |
| 介电常数 | 3.8 | 初期值 |  |
|  | 4.3 | 处理后(除湿),96个小时 |  |

# UVR-150G MP20DG

| 分散系数 | 0.035 | 初期值 |
| --- | --- | --- |
|  | 0.045 | 处理后(除湿),96个小时 |
| UL文件号 | E147108 |  |
| 耐 燃 性 | 94V-0 |  |
| 保存期限 | 12个月 | 低于25℃(阴暗处) |

- 制程

## 表面前处理

印刷前板面上的污染，例如油脂、氧化或其他残留物都必 须完全除去。因为这些污染物会导致固化后阻焊膜密着性降低。

板面前处理方法如下：

- 化学清洗：酸洗，例如“METALEX”或同等物。

- 机械研磨：磨刷轮研磨“BRUSHLON”或同等物

（磨刷时水洗）。

- 干燥：烘干或热风干燥。

## 工作环境

空调房间，避免光照，黄光灯下操作。

## 丝网印刷

丝网印刷方法，建议用250目-300目聚酯纤维网布印刷。

## 固化

输送带的速度（米/分钟）会根据以下条件在不同情况下有所不同。

请根据UVR-150G MP20DG 涂布厚度来确定固化条件：

| 灯管类型 | 能量 | 灯管数目 | 传送速度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压水银灯 | 80W/cm | 3 | 4-6米/分钟 |
|  | 120W/cm | 3 | 5-7米/分钟 |
| 金属卤素灯 | 80W/cm | 3 | 5-6米/分钟 |
|  | 120W/cm | 3 | 6-8米/分钟 |

# UVR-150G MP20DG

## 网板清洗

清洗用化学药剂甲基醇已醚、乙二醇乙醚、二丙基乙二醇或脂类溶剂。

- 保存期限

自制造日期起12个月内。

- 存贮条件

在低于25℃暗处保存。