| 技 術 資 料 | 2000.08 |
| --- | --- |

Z台灣太陽油墨股份有限公司                              桃園縣觀音鄉觀音工業區大同二路7號

- TEL 03-483-3231

- FAX 03-483-3599

顯像型防焊油墨

| PSR-4000 GF5S / CA-40 GF5 |  |
| --- | --- |
| ( PSR-4000CE / CA-40CE ) |  |

- 特      徵

PSR-4000 GF5S是使用於網版印刷,其特點是具有高解像度、鹼性顯像的2液型感光防焊油墨。

- 規      格

| 顏 色* | 綠 |
| --- | --- |
| 混合比率 | 主劑 : 70 / 硬化劑 : 30 (重量比) |
| 黏 度* | 130 dPa‧s ( R型黏度計 5min-1 / 25℃) |
| 固 成 份* | 75 wt % |
| 比 重* | 1. 37 |
| 預 烤* | 80℃ 50 分鐘 (最大限度) |
| 標準曝光量* | 200 ~ 400 mJ/cm2 (到達油墨塗膜面的曝光量) |
| 混合後保存期* | 24 小時 (保存於25℃以下陰暗場所) |
| 保存期限 | 製造後6個月 (保存於20℃以下陰暗場所) |

* 記號是表示主劑與硬化劑混合後的狀態

| 技 術 資 料 | PSR-4000 GF5S / CA-40 GF5 |
| --- | --- |

- 操 作 流 程

| 流 程 |  | 適合範圍 |
| --- | --- | --- |
| 基 板 | FR – 4 1. 6 mmt |  |
| 前 處 理 | 酸處理→不織布磨刷研磨 |  |
| 印 刷 | 使用100目網版 | 90 ~ 125 mesh |
| 靜置時間 | 10 分鐘 | 10~ 20 分鐘 |
| 預 烘 烤 | - 兩面各別印刷及烘烤 (背面曝光試驗) 第一面 熱風循環式烤箱 : 80℃ 15分鐘 第二面 熱風循環式烤箱 : 80℃ 25分鐘 - 單面印刷 熱風循環烤箱 : 80℃ 30分鐘 | 80℃ 10 ~ 20分鐘 80℃ 20 ~ 30分鐘 80℃ 30 ~ 40分鐘 |
| 曝 光 | 使用金屬鹵素燈7KW (ORC製 HMW-680) 300 mJ/cm2 (到達油墨塗膜面) | 200 ~ 400 mJ/cm2 |
| 曝光後靜置 | 10 分鐘 | 10 ~ 20 分鐘 |
| 顯 像 | 顯 像 液 : 1 wt. %-Na2CO3 液 溫 : 30 ℃ 噴 壓 : 0.196 MPa 顯像時間 : 60 秒 | 0.196 ~ 0.245 MPa 60 ~ 90 秒 |
| 水 洗 | 液 溫 : 25 ℃ 噴 壓 : 0. 098 MPa 水洗時間 : 45 秒 | 30 ℃以下 0. 098 ~ 0.147 MPa 45 ~ 60 秒 |
| 後 烘 烤 | 熱風循環烤箱 : 150℃ 60分鐘 |  |

＊若需印刷文字油墨時,需先進行後烘烤(150℃ 30分鐘)後,再進行印刷文字油墨之後

再烘烤處理(140℃ 20 分鐘×2)。

若不需進行文字油墨印刷時,則以原條件(150℃ 60分鐘)進行後烘烤。

| 技 術 資 料 | PSR-4000 GF5S / CA-40 GF5 |
| --- | --- |

- 製程上注意事項

- 建議以溫度20 ~ 25℃、濕度50 ~ 60%之無塵室環境內進行作業。

另外若直接及間接在白色光線或日光下使用時,會引起光聚合反應,故請於

黃色燈光下作業。

- 當油墨溫度恢復至室溫後始能開罐使用,與規定量的硬化劑混合,充分攪拌後再使用。

- 油墨塗膜厚度以10 ~ 20μm 為宜(烘烤後線路上的膜厚)。若膜厚較薄時,易降低焊錫耐熱性、耐藥品性及耐鍍金性。另外若塗膜過厚時,易發生側蝕現象或降低乾爽度(指觸乾燥性)。

- 預烤條件及預烤容許範圍會隨烤箱的種類、及烤箱內放入基板的數量之不同而有差異,因此需實施確認試驗後,再設定適宜的條件。

- 曝光量會因基板的材質(絕緣材料),及塗膜厚度之不同而有差異,故需進行試驗確認油墨最小殘存寬度(是否發生側蝕現象)、表面光澤及背面感光程度後, 再設定適宜的條件。

- 請嚴格管制顯像液濃度、溫度、噴嘴壓力及時間等要求條件。若不嚴加管制易導致顯像不潔或發生側蝕現象。

- 若需處理文字油墨時,請注意要設定適合文字油墨的後烤時間,否則硬化過度或不足皆會降低油墨塗膜的特性。

- 處理化學鍍金時,需注意文字油墨的後烤時間,再設定適合的硬化條件。(硬化過度時易降低耐鍍金特性)

| 技 術 資 料 | PSR-4000 GF5S / CA-40 GF5 |
| --- | --- |

- 油 墨 特 性

. 預烤容許範圍

| 預烤時間 (80℃、分) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顯像效果 | ○ | ○ | ○ | ╳ | ╳ |

. 光  特  性

| 項 目 | 膜 厚 | 曝光能量 | 顯像時間 | 光 特 性(感度) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 感 度 Kodak No.2 | 22 ±2μm | 210 mJ/cm2 | 60 秒 | 5 段 |
|  |  | 350 mJ/cm2 |  | 7 段 |
|  |  | 420 mJ/cm2 |  | 9 段 |
| 解析度 (QFP間最小殘存寬度) | 40 ±2μm | 210 mJ/cm2 | 60 秒 | 50μm |
|  |  | 350 mJ/cm2 |  | 50μm |
|  |  | 420 mJ/cm2 |  | 50μm |

＊ 表格內「曝光能量」一欄的數字代表到達油墨塗膜面的能量值。

| 技 術 資 料 | PSR-4000 GF5S / CA-40 GF5 |
| --- | --- |

. 塗 膜 特 性

| 項 目 | 試 驗 條 件 | 試驗結果 |
| --- | --- | --- |
| 密 著 性 | 根據JIS D0202 百格刀交叉切割後,用膠帶做剝離測試 | 100/100 |
| 鉛 筆 硬 度 | 根據 JIS K5400 刮痕以不破壞塗膜，看見銅箔表面為合格 | 6H |
| 焊錫耐熱性 | 松香系助焊劑 浮焊方式 260℃ / 30秒×1次 | 無異常 |
| 耐溶劑性 | PGM – AC 以20℃ 30分鐘浸泡後,用膠帶做剝離測試 | 無異常 |
| 耐 酸 性 | 10 vol % H2SO4 以20℃ 30分鐘浸泡後,用膠帶做剝離測試 | 無異常 |
| 耐 鹼 性 | 10 wt % NaOH 以20℃ 30分鐘浸泡後,用膠帶做剝離測試 | 無異常 |
| 絕緣抗阻性 | IPC 梳密型 B圖型 加濕: 以25~65℃(cycle)、90%RH、 DC100V電壓條件, 處理7日 測定: 依上述條件處理後,室溫下加上 DC500V電壓,測定1分鐘 | 初期 6.2 ×1013Ω 加濕後 2.6 ×1012Ω |

＊此油墨塗膜特性值,是依照上述操作流程及各項要求條件下試驗而得到的數據資

料。此技術資料內容乃是根據敝公司試驗結果,用於確認特性,並不作為保證之用。

- 操作上注意事項

全部的化學品皆含有未知的有害性質,操作時請務必注意。關於操作上需注意的安全事項,請參考產品的物質安全資料表(MSDS),及仔細閱讀使用說明書後,再進行作業。