| 技 術 資 料 | 2002.3 |
| --- | --- |

Z台灣太陽油墨股份有限公司                              桃園縣觀音鄉觀音工業區大同二路7號

- TEL 03-483-3231

- FAX 03-483-3599

顯像型防焊油墨

| PSR-4000 Z26 / CA-40 Z26K |  |
| --- | --- |
| # PSR-4000Z/CA-40Z |  |

- 特      徵

PSR-4000 Z26是鹼性顯像型的感光防焊油墨,被使用於網版印刷,預烤容許範圍長,具有良好的感度特性、鍍金耐性及解析度。

- 規      格

| 顏 色* | 綠 |
| --- | --- |
| 混合比率 | 主劑 : 70 / 硬化劑 : 30 (重量比) |
| 黏 度* | 200 ± 20 dPa‧s ( R型黏度計 5min-1 / 25℃) |
| 固 成 份* | 75.0 wt % |
| 比 重* | 1. 3 |
| 預 烤* | 80℃ 70 分鐘 (最大限度) |
| 標準曝光量* | 400 ~ 600 mJ/cm2 (透過Mylar的曝光量) |
|  | 280 ~ 420 mJ/cm2 (到達油墨塗膜面的曝光量) |
| 混合後保存期* | 24 小時 (保存於25℃以下陰暗場所) |
| 保存期限 | 製造後6個月 (保存於25℃以下陰暗場所) |

* 記號是表示主劑與硬化劑混合後的狀態

| 技 術 資 料 | PSR-4000 Z26 / CA-40 Z26K |
| --- | --- |

- 操 作 流 程

| 流 程 |  |
| --- | --- |
| 基 板 | FR – 4 1. 6 mmt |
| 前 處 理 | 酸處理→磨刷→清洗 |
| 印 刷 | 使用100 ~ 125目網版 |
| 靜置時間 | 10~ 20 分鐘 |
| 預 烘 烤 | - 兩面同時烘烤 (背面曝光試驗) 第一面 熱風循環式烤箱 : 80℃/10~15分鐘 第二面 熱風循環式烤箱 : 80℃/20~25分鐘 - 單面烘烤 熱風循環烤箱 : 80℃/20~30分鐘 |
| 曝 光 | 400 ~ 600 mJ/cm2 (透過Mylar) 280 ~ 420 mJ/cm2 (到達油墨塗膜面) |
| 曝光後靜置 | 10 ~ 30 分鐘 |
| 顯 像 | 顯 像 液 : 1 wt. %-Na2CO3 液 溫 : 30℃ 噴 壓 : 0. 196 ~ 0.245 MPa 顯像時間 : 60 ~ 90 秒 |
| 清 洗 | 水 溫 : 30℃以下 噴水壓力 : 0.098~ 0.147 MPa 清洗時間 : 45 ~ 60秒 |
| 後 烘 烤 | 熱風循環烤箱 : 150℃ 60分鐘 |

- 製程上注意事項

- 建議以溫度20 ~ 25℃、濕度50 ~ 60%之無塵室環境內進行作業。

另外若直接及間接在白色光線或日光下使用時,會引起光聚合反應,故請於

黃色燈光下作業。

- 當油墨溫度恢復至室溫後始能開罐使用,與規定量的硬化劑混合,充分攪拌後再使用。

- 油墨塗膜厚度以10 ~ 20μm 為宜(烘烤後線路上的膜厚)。若膜厚較薄時,易降低焊錫耐熱性、耐藥品性及耐鍍金性。另外若塗膜過厚時,易發生側蝕現象或降低乾爽度(指觸乾燥性)。

| 技 術 資 料 | PSR-4000 Z26 / CA-40 Z26K |
| --- | --- |

- 預烤條件及預烤容許範圍會隨烤箱的種類、及烤箱內放入基板的數量之不同而有差異,因此需實施確認試驗後,再設定適宜的條件。

- 曝光量會因基板的材質(絕緣材料),及塗膜厚度之不同而有差異,故需進行試驗確認油墨最小殘存寬度(是否發生側蝕現象)、表面光澤及背面感光程度後, 再設定適宜的條件。

- 請嚴格管制顯像液濃度、溫度、噴嘴壓力及時間等要求條件。若不嚴加管制易導致顯像不潔或發生側蝕現象。

- 若需處理文字油墨時,請注意要設定適合文字油墨的後烤時間,否則硬化過度或不足皆會降低油墨塗膜的特性。

- 油 墨 特 性

. 預烤容許範圍

| 預烤時間 (80℃/分) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顯像效果 | ○ | ○ | ○ | ○ | ╳ |

. 顯像特性 : (以80℃/ 40分鐘預烤後,在20℃ / 60%RH環境下靜置)

| 靜置時間 (小時) | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顯像效果 | ○ | ○ | ○ | ○ | ╳ |

. 光  特  性

| 項 目 | 膜 厚 | 曝光能量 | 顯像時間 | 光 特 性(感度) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 感 度 Kodak No.2 | 25μm | 400 mJ/cm2 | 1 分鐘 | 5 段 |
|  |  | 500 mJ/cm2 |  | 6 段 |
|  |  | 600 mJ/cm2 |  | 7 段 |
| 背面感光 (鬼影) | 25 / 25μm | 400 mJ/cm2 | 1 分鐘 | ○ |
|  |  | 500 mJ/cm2 |  | ╳ |
|  |  | 600 mJ/cm2 |  | ╳ |
| 解析度 (QFP間最小殘存寬度) | 40±2μm | 400 mJ/cm2 | 1 分鐘 | 80μm |
|  |  | 500 mJ/cm2 |  | 70μm |
|  |  | 600 mJ/cm2 |  | 60μm |

此為透過Mylar的曝光能量,使用HMW-680曝光機 (ORC社製造)。

| 技 術 資 料 | PSR-4000 Z26 / CA-40 Z26K |
| --- | --- |

. 塗 膜 特 性

| 項 目 | 試 驗 條 件 | 試驗結果 |
| --- | --- | --- |
| 密 著 性 | 根據JIS D0202 百格刀交叉切割後,用膠帶做剝離測試 | 100/100 |
| 鉛 筆 硬 度 | 根據 JIS K5400 刮痕以不破壞塗膜，看見銅箔表面為合格 | 6H |
| 焊 錫 耐 熱 性 | 松香系助焊劑 浮焊方式 260℃ / 10秒×3次 | 無異常 |
| 耐 溶 劑 性 | PGM – AC 室溫下浸泡10分鐘後,用膠帶做剝離測試 | 無異常 |
| 耐 酸 性 | 10 vol % H2SO4 室溫下浸泡30分鐘後,用膠帶做剝離測試 | 無異常 |
| 耐 鹼 性 | 10 wt % NaOH 室溫下浸泡30分鐘後,用膠帶做剝離測試 | 無異常 |
| 絕 緣 抗 阻 性 | IPC 梳密型 B圖型 25℃、65%RH 、500V / 1 分鐘 加濕: 以25~65℃(cycle)、90%RH、 DC100V電壓條件, 處理7日 | 初期 2.2×1014Ω 加濕後 3.3×1012Ω |
| 介 電 常 數 | JIS C6481 1MHz 加濕: 以25~65℃(cycle)、90%RH條件, 處理7日 | 初期 3.80 加濕後 4.20 |
| 損 耗 因 數 | JIS C6481 1MHz 加濕: 以25~65℃(cycle)、90%RH條件, 處理7日 | 初期 0.021 加濕後 0.029 |
| 電 鍍 金 | 敝公司內試驗 Ni 5μm Au 1μm | 無異常 |
| 無 電 解 鍍 金 | 敝公司內試驗 Ni 3μm Au 0.03μm | 無異常 |

* 此油墨塗膜特性值,是依照上述操作流程及各項要求條件下試驗而得到的數據資

料。此技術資料內容乃是根據敝公司試驗結果,用於確認特性,並不作為保證之

用。

- 操作上注意事項

全部的化學品皆含有未知的有害性質,操作時請務必注意。關於操作上需注意的安全事項,請參考產品的物質安全資料表(MSDS),及仔細閱讀使用說明書後,再進行作業。