| 技 術 資 料 | 2001.03 |
| --- | --- |

Z台灣太陽油墨股份有限公司                              桃園縣觀音鄉觀音工業區大同二路7號

- TEL 03-483-3231

- FAX 03-483-3599

熱硬化型抗蝕刻油墨

PER-15 SC1550

- 特        徵

PER-15 SC1550為網版印刷用、熱硬化型抗蝕刻油墨。

具有以下特色 :

印刷性 耐酸性 密著性

2.  一 般 規 格

| 項 目 | PER-15 SC1550 |
| --- | --- |
| 色 調 | 藍色 |
| 粘 度 | 60 ±10dＰａ‧s / 25℃ レR型粘度計 |
| 比 重 | 1.2 |
| 固 形 分 | 75％ |
| 感 度 | 4格 60ｍＪ／ｃｍ２ |
| 耐 酸 性 | 5％Ｈ２ＳＯ４ 80℃30分無問題。 |

| 技 術 資 料 | 2001.03 |
| --- | --- |

3.  標準作業條件

| 製 程 | 條 件 |
| --- | --- |
| 前處理 | ５％Ｈ２ＳＯ４ |
| 印刷（膜厚） | PET 100 MESH 膜厚10～20μｍ（烘烤後） |
| 烘 烤 | 70℃ 10分 |
| 曝 光 | 50～100ｍＪ／ｃｍ２ （油墨上） |
| 顯 影 | 1％Ｎａ２ＣＯ３ 液溫 30℃ 噴嘴壓力 2.0Kｇ 顯影時間 30～60秒 |
| 剝 離 | 3～5％ＮａＯＨ 液溫 45～50℃ 剝離時間 30～60秒 |

4. 製程上注意事項

- 建議以溫度20 ~ 25℃、濕度50 ~ 60%之無塵室環境內進行作業。

- 當油墨溫度恢復至室溫後始能開罐，請先充分攪拌約5分鐘後再使用。

- 油墨請盡量使用原液，在非稀釋不可之情況下請使用J稀釋劑。

- 油墨塗膜厚度以10 ~ 20μm 為宜(烘烤後線路上的膜厚)。若膜厚較薄時,易降低蝕刻耐性。另外若塗膜過厚時,將導致油墨不易剝落或溢出。