台湾太阳油墨股份有限公司

〈热硬化型可剥离油墨〉

SI-2405A

中国代理商

上海联和实业有限公司

地   址: 上海市仙霞路322号1806室

电    话:（021）62954088、62954688  传真: (021)62957599

东莞联禾贸易有限公司

地    址:  东莞市长安镇荣文路12号3楼

电    话:（0769）85419840、85419841  传真: (0769)85301069

###### SI-2405A

1、特  征

SI-2405A为一液型网版印刷热硬化可剥离油墨，适用於双面及  多层印刷电路板之金手指，喷锡时之暂时阻焊用，油墨皮膜干燥  胶联后，可以轻易用手剥。

2、规  格

| 颜 色* | 蓝色 |
| --- | --- |
| 粘 度 | 170±30dpa·s (锥盘型粘度计5rpm / 25℃) |
| 建议硬化条件 | 150℃，20分钟 |
| 保存期限 | 制造后6个月 (保存於20℃以下阴暗场所) |

*记号是表示主剂与硬化剂混合后的状态

3、操作流程

| 流 程 |  | 适合范围 |
| --- | --- | --- |
| 印 刷 | 使用50目网版 | 50 mesh以下网版 |
| 静置时间 | 10分钟以上 | 10～20分钟 |
| 硬化条件 | 热风循环烤箱：150℃ 30分钟 | 150℃，20～30分钟 |

4、制程上注意事项

- 印刷时室温以20～25℃较理想。

- 建议印刷膜厚为100μm以上（硬化后油墨之涂膜厚度），其厚度对耐热性及阻焊性会造成影响。

- 硬化条件请依贵公司制程作调整（因设备、基板量…等而异），   硬化不足及过硬化都会降低最终产品品质。

- 清洗网版时，可使用醚类及脂类溶剂。

- 不可使用稀释剂，否则会造成膜厚不足或油墨变质，而导致     耐喷锡性变差…等现象。

5、涂膜特性

| 项 目 | 试 验 条 件 | 试验结果 |
| --- | --- | --- |
| 焊锡耐热性 | 松香系助焊剂 浮焊方式260℃/ 5秒×1次 | 无异常 |